湖北领固材料技术有限公司

HUBEI LINGGU MATERIALS CO.,LTD

产品说明书

Tech. No.  LG-T31

环氧树脂固化剂 LG-T31

LG-T31是一种脂肪胺改性的酚醛胺环氧树脂固化剂，它具有颜色浅，胺值高，配比高，固化速度快，在低温环境下（-5℃-0℃左右）也具有较快的干燥速。

一、典型特征：

| 外观 | 黄色透明液体 |
| --- | --- |
| 色度（Fe-Co法） | Max10 |
| 黏度（mPa·s/25℃） | 3000-8000 |
| 胺值 (高氯酸法，mgKOH/g) | 550-600 |
| 活性氢当量（AHEW） | 48 |
| 推荐配比（对环氧当量190环氧树脂） | 100:25 |
| 相对密度（25℃） | ＜1 |
| 凝胶时间（100g/25℃） | 5min-8min |
| 凝胶时间（100g/0℃） | 10min-20min |

- 1、以上测试数据皆为25℃下实验室数据；

- 2、典型资料为标准化实验数据得出，为产品一般性能，仅供参考，不作为最终数据；

- 3、固化剂直接接触空气时，会吸收空气中的二氧化碳和水蒸汽，表面产生结皮现象，所有固化剂产品均需密封储存，不易长时间与空气接触。

二、参考用途：

——胶黏剂、电子灌封胶、防腐涂料、建筑结构胶，环氧地坪中低涂等

三、包装及贮藏：

200L铁桶包装，净重200kg/桶。

20L铁桶包装，净重20Kg/桶。

室温下储存，通风、干燥，避免火源和阳光直射。

- 保存期限：

常温原装桶包装保存12个月。